非洲氧化铜浮选

试验报告

2015.4.7

目  录

1  前言	- 1 -

2  矿样的采取与制备	- 1 -

3  试验研究	- 1 -

3.1   探索试验	- 1 -

4  结语	- 3 -

# 1  前言

2015年4月2日对甲方送来的氧化铜原矿样进行浮选探索试验研究，为回收该矿中铜矿资源提供基础依据。采用“一粗三扫一精”的选矿工艺流程可以获得铜精矿产率9.38%，精矿品位25.89%，精矿回收率56.25%的指标，效果显著。

本实验仅对来样负责。

# 2  矿样的采取与制备

本样品为非洲氧化铜原矿样，甲方负责其代表性，样品呈绿色，总重量约800克。技术中心工作人员对该样品进行敲碎、混匀后取装箱以待试验用。

# 3  试验研究

采用传统选矿工艺流程，考虑氧化铜的解离度和防止过粉碎，初步选定该矿样磨矿细度为-200目占87%。由于矿石中的主要脉石为石英类硅酸盐脉石，所以添加一定量的水玻璃做为脉石的抑制剂，初步加入500g/t的水玻璃。氧化铜浮选的关键点是硫化钠的添加，硫化钠的作用主要是与氧化铜矿石的表层反应生成硫化铜的表面膜，然后通过黄药捕收达到与脉石浮选分离的目的。硫化钠的用量如果不够，硫化效果就不理想，硫化钠的用量如果过大则会导致已经硫化的氧化矿被抑制，所以生产上一般采用阶段添加的方式。探索试验流程如图3.1所示，试验结果见表3.1。

图3.1  非洲氧化铜矿探索试验流程

表3.1  非洲氧化铜矿探索试验结果

| 产品名称 | 产率/% | Cu品位/% | Cu回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 精矿 | 9.38 | 25.89 | 56.25 |
| 中矿2 | 6.61 | 9.03 | 13.82 |
| 中矿1 | 2.54 | 7.25 | 4.27 |
| 尾矿 | 81.47 | 1.36 | 25.66 |
| 给矿 | 100.00 | 4.32 | 100.00 |

表3.1试验结果表明：经过一粗三扫一精选别可获得Cu精矿产率9.38%，精矿品位25.89%，精矿回收率56.25%；效果十分显著。但由于氧化矿本身含有一定的矿泥，导致尾矿中有一定量的Cu金属流失。

# 4  结语

- 通过浮选选别流程试验，采用“一粗三扫一精”的选矿工艺流程可以获得Cu精矿产率9.38%，精矿品位25.89%，精矿回收率56.25%的指标，效果显著。

- 由于矿样太少，没有办法进行更详细的试验研究，浮选生产中中矿一般是形成闭路循环，如果条件合适，能形成闭路试验，那么精矿回收率还能有很大提升空间。

（2）该试验指标为未在最佳条件下的初步探索试验结果，为了获得更好的选别指标，其它选别参数的条件试验有待进一步查清，在最佳组合条件下，将获得满意效果，估计试验指标还有进一步的提升可能。